Технический паспорт продукта

A-TRANS M DII

Масло для автоматических трансмиссий

Описание

A-TRANS M DII представляет собой масло с высоким индексом вязкости для автоматических трансмиссий.

Преимущества

- Высокая химическая стойкость.

- Незначительная зависимость вязкости от температуры.

- Улучшенные противоизносные свойства.

- Отличная стойкость к окислению.

Спецификации

GM	6137-M DEXRON ® II-D

FORD	M2C 166H, Mercon

ALLISON	C4

CAT	TO-2

Типовые характеристики

MB	236.1, 236.5, 236.6, 236.7

MAN	339 D

ZF	TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C

VOITH	55.6335 (G 607)

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет |  |  | красный |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 865 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 35 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 7,4 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 180 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -39 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 2,2 |
| Температура вспышки | D 92 | °C | 205 |

Применение

A-TRANS M DII может использоваться в автоматических трансмиссиях, гидротрансформаторах, усилителях управления и гидравлических системах, для которых конструкторы рекомендуют продукт, отвечающий требованиям GENERAL MOTORS ATF TYPE DERON II-D.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431

E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk