Технический паспорт продукта

A-TRANS M DIII

Масло для автоматических трансмиссий

Описание

A-TRANS M DIII представляет собой масло с высоким индексом вязкости для автоматических трансмиссий.

Преимущества

- Высокая химическая стойкость.

- Незначительная зависимость вязкости от температуры.

- Улучшенные противоизносные свойства.

- Отличная стойкость к окислению.

Спецификации

GM	DEXRON III G (GM 6417M)

FORD	MERCON

WSA-M2C-195A (Service Fill)
ALLISON        C4
CAT	TO-2

MB	236.1, 236.5, 236.6, 236.7

Типовые характеристики

MAN	339 F

ZF	TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C

HAGGLUNDS-	HF-0

DENISON

VOITH	55.6335 (G607)

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 862 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 34,3 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 7,7 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 205 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -45 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 196 |
| Вязкость по Брукфильду | D 2893 | мПа/с | 18400 |
| Цвет |  |  | красный |

Применение

A-TRANS M DIII может использоваться в автоматических трансмиссиях, гидротрансформаторах, усилителях управления и гидравлических системах, для которых конструкторы рекомендуют продукт, отвечающий требованиям GENERAL MOTORS ATF TYPE DERON III или DEXRON II E и FORD MERCON.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk