Технический паспорт продукта

A-TRANS SHV DIII

Масло для автоматических трансмиссий

Описание

A-TRANS SHV DIII представляет собой синтетическое масло для автоматических трансмиссий с очень высоким индексом вязкости, отличной стойкостью к окислению, великолепными фрикционными и противоизносными свойствами, отвечающее требованиям большинства американских, японских и европейских автопроизводителей.

Преимущества

- Высокая химическая стойкость.

- Незначительная зависимость вязкости от температуры.

- Улучшенные противоизносные свойства.

- Отличная стойкость к окислению.

Спецификации

GM

MB

ZF

VOITH

ALLISON

FORD

CHRYSLER

MITSUBISHI

NISSAN MATIC

TOYOTA

DEXRON III H, III G and II D

236.3, 236.5, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11

TE-ML 03D / 04D / 14A and B / 16L / 17C

G 607

C-4

MERCON and MERCON V

ATF +3 and +4

DIAMOND SP II, SP III

D, J, K

TYPE T, T-III, T-IV

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет |  |  | Красный |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 861 |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C | D 2983 | сП | 12.000 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 35,6 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 8,1 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 212 |
| Температура вспышки | D 92 | °C | 178 |
| Copper corrosion | D 130 |  | 1B |

Применение

A-TRANS SHV DIII может использоваться в автоматических трансмиссиях и гидротрансформаторах большинства легковых и внедорожных автомобилей, легкого коммерческого транспорта и т. д.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk