Технический паспорт продукта

AGROS 2T

Масло для сельскохозяйственной техники

Описание

AGROS 2T – великолепная смазка для двухтактных двигателей, основанное на синтетических базовых маслах, сочетающая высокие смазочные способности с минимумом образования нагара и высокой термической стойкостью. Предварительно разбавлено для облегчения пользования. Его специальная формула предотвращает появления дыма в выхлопе.

Спецификации

API	TC

JASO	FB

ISO-L	EGB

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет |  | °C | Красный |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 880 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 78.8 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 10.5 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 118 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -18 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 1,1 |
| Температура вспышки PMC | D 92 | °C | 100 |

Применение

AGROS 2T можно добавлять подмешиванием в бензобак или с помощью точечной смазки. AGROS 2T специально разработано для смазки двухтактных двигателей садового инвентаря, бензопил, газонокосилок. Пропорцию смеси всегда выбирайте согласно рекомендациям производителя (в среднем 3%).

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk