Технический паспорт продукта

AGROS SAE30

Масло для сельскохозяйственной техники

Описание

AGROS SAE30 – моторное масло, специально предназначенное для смазки современных 4-тактных бензиновых двигателей. Специальный состав гарантирует безупречную работу инвентаря и выдающуюся защиту от образования шлама и осадка.

Спецификации

API	SJ/CD, CF

JASO	MA

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 30 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 888 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 100 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 11.4 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 99 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -27 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 6.0 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 235 |

Применение

AGROS SAE30 специально разработано для смазки 4-тактных двигателей садового инвентаря, газонокосилок, вспомогательных двигателей и т. п. для работ по саду, кемпингов, досуга и т. д. AGROS SAE30 используется в основном в летний период.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk