Технический паспорт продукта

AGROS STOU 15W-30

Масло для супертракторов универсальное

Описание

AGROS STOU 15W-30 – универсальное многоцелевое масло для двигателей, трансмиссий, ленточных тормозов и гидравлических систем тракторов.

Преимущества

- Хорошая защита от коррозии.

- Хорошие очищающие и диспергирующие свойства.

- Хорошая стойкость к деградации.

- Длительный срок службы.

- Один сорт масла подходит для смазки всех частей трактора.

Спецификации

API	CG-4, CF-4, SF/CE

GL 4, GL 5 (низкая скорость/ высокий крутящий момент)
MIL	MIL-L-2104 D/C

MIL-L-2105

MIL-L-46152 B
ACEA	E3, E2

CCMC	D4

FORD	ESN-M2C-159 B/C

ESN-M2C-134 C/D
MAN	271

MB	227.1

JDM J27

M-1135

M-1139

M-1143

M-1144

TE-ML 06A & B ,07B

MAT 3525

MAT 3526

| Типовые характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| Класс SAE |  |  | 15W-30 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 887 |
| Вязкость при -25°C | D 5293 | сП | - |
| Вязкость при -20°C | D 5293 | сП | 6600 |
| Вязкость при -15°C | D 5293 | сП | - |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 81,7 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 10,8 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 118 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -35 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 10,7 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 222 |

Применение

Это многоцелевое масло рекомендуется для смазки дизельных двигателей с турбонаддувом или без, 4-тактных бензиновых и газовых двигателей. Предназначено для смазки коробок передач, дифференциалов, бортовых передач, механизмов отбора мощности, ленточных тормозов и гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов и двигателей внедорожной техники.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk