Технический паспорт продукта

AGROS STOU X 10W-40

Масло для супертракторов универсальное

Описание

AGROS STOU X 10W-40 – универсальное многоцелевое масло для двигателей, трансмиссий, ленточных тормозов и гидравлических систем тракторов.

Преимущества

- Специальнай состав на основе базового масла, полученному гидрокрекингом.

- Большой диапазон температур и низкое потребление топлива.

- Хорошие очищающие и диспергирующие свойства.

- Хорошая стойкость к деградации.

- Длительный срок службы.

- Один сорт масла подходит для смазки всех частей трактора.

- Отвечает требованиям большинства производителей.

Спецификации

API	CF-4, CE/SF

GL 4, GL 5     (низкая скорость/ высокий крутящий момент)

CCMC	D4

FORD	ESN-M2C-159 B/C

ESN-M2C-121 C ESN-M2C-86 A/B ESN-M2C-134 C/D

ACEA	E2/E3

MAN	271

MB	227.1

MASSEY FERGUSON	M-1127

M-1135 M-1139 M-1144

ALLISON	C-4

ZF	TE-ML 06B, 07B

CATERPILLAR	TO-2

CASE NEW HOLLAND	MAT 3525, 3526

Типовые характеристики

| Показатель Метод |  | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 10W-40 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 875 |
| Вязкость при -25°C | D 5293 | сП | 7000 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 96 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 14,1 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 150 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -35 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 10,7 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 220 |

Применение

Это многоцелевое масло рекомендуется для смазки дизельных двигателей с турбонаддувом и без, 4-тактных бензиновых и газовых двигателей. Это масло предназначено для смазки коробок передач, дифференциалов, бортовых передач, механизмов отбора мощности, ленточных тормозов и гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов и двигателей внедорожной техники.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk