Технический паспорт продукта

AGROS TDTO 50

Универсальное масло для тракторов

Описание

AGROS TDTO 50 – смазочное масло, формула которого специально составлена, чтобы удовлетворить требования Caterpillar для использования в трансмиссиях, бортовых передачах и ленточных тормозах (Cat TDTO).

Спецификации

SAE	50

ISO	VG 220

CAT	TO-4

ALLISON	C-4

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 50 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 901 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 201 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 19,9 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 114 |
| Вязкость по Брукфильду при -15°C | D 2983 | сП | 145.000 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 180 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 11,6 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -24 |
| Коррозия меди | D 130 |  | 1a |

Применение

Это масло разработано для использования во фрикционных механизмах Caterpillar, таких как коробки передач с сервоприводом переключения, муфты сцепления, тормоза и прочие компоненты силовых агрегатов, в том числе бортовые передачи, конические передачи и дифференциалы. Превосходит требования CAT TO-2 и ALLISON C-3 и потому может использоваться в соответствующих целях.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk