Технический паспорт продукта

AGROS UTTO 10W/20W

Универсальное трансмиссионное масло для тракторов Описание

AGROS UTTO 10W/20W – специальное масло, предназначенное для автоматических трансмиссий, гидравлических систем, ленточных тормозов, гидротрансформаторов тракторов, вилочных погрузчиков и разнообразного внедорожного транспорта.

Примечание: Если конструкторы (обязательно ознакомьтесь с рекомендациями по маслу!) предписывает только одно масло для смазки всех частей, в том числе и двигателя, Обычно требуется как раз УНИВЕРСАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ СУПЕРТРАКТОРОВ.

Преимущества

- Низкая точка застывания, никаких проблем с запуском при –20°C.

- Великолепная защита от износа и коррозии.

- Эффективное противодействие пенообразованию.

- Содержит антикоррозионные присадки.

- Высокий индекс вязкости.

Спецификации

CLASS 100

SAE 10W/20W

J.I. CASE MS 1204, MS 1207, MS 1210

MASSEY FERGUSON M-1141, M-1110

CASE IH HY-TRAN B6

CASE IH HY-TRAN PLUS

JCB SPECIAL HYDRAULIC FLUID

ALLISON C3 (GRADE 10)

CATERPILLAR TO-2

FORD ESN-M2C-41 A/B

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| UTTO |  |  | 100 |
| SAE-GRADE |  |  | 10W/20W |
| ISO VG-GRADE |  |  | 32/46 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 878 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 35,3 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 5.9 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 110 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -45 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 6.9 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 208 |

Применение

- Трансмиссии, подъемники, приводы, ленточные тормоза сельскохозяйственных тракторов и внедорожного транспорта.

- Мобильные гидравлические системы (краны, механизмы отбора мощности, усилители управления).

- Приводы и гипоидные передачи (исключая требующие масло GL 5)

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431

E-mail: info@ b-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk