Технический паспорт продукта

AGROS UTTO 20W-30

Универсальное трансмиссионное масло для тракторов Описание

AGROS UTTO 20W-30 – специальное масло, предназначенное для автоматических трансмиссий, гидравлических систем, ленточных тормозов, гидротрансформаторов тракторов, вилочных погрузчиков и разнообразного внедорожного транспорта.

Примечание: Если конструкторы (обязательно ознакомьтесь с рекомендациями по маслу!) предписывает только одно масло для смазки всех частей, в том числе и двигателя, Обычно требуется как раз УНИВЕРСАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ СУПЕРТРАКТОРОВ.

Преимущества

- Низкая точка застывания, никаких проблем с запуском при –20°C.

- Великолепная защита от износа и коррозии.

- Эффективное противодействие пенообразованию.

- Содержит антикоррозионные присадки.

- Высокий индекс вязкости.

Спецификации

CLASS 400 API GL 4

ALLIS CHALMERS PF-821 JI CASE MS 1205, MS 1206 MASSEY FERGUSON M-1135 FORD ESN-M2C-86 A/B FORD ESN-M2C-134 A/B LANDINI, SAME UTTO ALLISON C3/C4 (GRADE 30) RENAULT THFI ZF TE-ML 05E

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| UTTO |  |  | 400 |
| SAE-GRADE |  |  | 20W-30 |
| ISO VG-GRADE |  |  | 100 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 888 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 90 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 10.9 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 106 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -33 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 6.9 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 220 |

Применение

- Трансмиссии, подъемники, приводы, ленточные тормоза сельскохозяйственных тракторов и внедорожного транспорта.

- Мобильные гидравлические системы (краны, механизмы отбора мощности, усилители управления).

- Приводы и гипоидные передачи (исключая требующие масло GL 5)

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk