Технический паспорт продукта

BETONUS SDA

Масло формовочное

Описание

BETONUS SDA – формовочное масло, используемое для отделения бетонных изделий от разного рода форм, используемых в строительной индустрии.

Спецификации

BETONUS SDA изготовлено из высококачественного низковязкого базового масла и пакета активных присадок. Это масло имеет эмульгирующие свойства, обеспечивает эффективное отделение и дает бетонной отливке гладкую, чистую и лишенную пор поверхность.

DIN 51757 DIN 51562 DIN ISO 22719 CSN EN ISO 8754 CSN EN ISO 3405 DIN ISO 3016

Типовые характеристики

| Показатель | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- |
| Плотность при 15°C | кг/м3 | 853 |
| Вязкость при 40°C | сСт | 6,62 |
| Точка застывания | °C | -21 |
| Температура вспышки COC | °C | 124 |
| Возгонка при 350°C |  | 74 |
| Содержание серы | % | 0.01 |

Применение

BETONUS SDA – масло, готовое к употреблению. Для оптимальной эффективности рекомендуется наносить очень тонкий слой на чистую, сухую поверхность.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk