Технический паспорт продукта

COMPROS AIR-P

Масло компрессорное

Описание

Минеральное масло для компрессоров низкого давления насыщенного пара до 0.133 Па при 25°C и соответствующей точкой вспышки.

Спецификации

ISO 6743: ISO-L-DVA

Типовые характеристики:

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO |  |  | 100 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 874 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 99.8 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 10.9 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 90 |
| Температура застывания | D 6892 | °C | -9 |
| Температура вспышки | D 92 | °C | 235 |

Применение

Смазка двухступенчатых ротационных вакуумных насосов.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk