Технический паспорт продукта

COMPROS DE 100

Масло компрессорное

Описание

Синтетическое масло компрессорное на основе диэстеров. Рекомендовано для смазки картера и цилиндров поршневых воздушных компрессоров типа Hatlapa, Sperre, Tanabe (типа H).

Типовые характеристики:

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO |  |  | 100 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 896 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 98.8 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 24.8 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 70 |
| Температура застывания | D 6892 | °C | -25 |
| Температура вспышки | D 92 | °C | 266 |

Применение

Для высокопроизводительных поршневых воздушных и газовых компрессоров, особенно в случаях, когда масла с низкими характеристиками не подходят — например, из-за образования углеродистых отложений и т. п.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@ b-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk