Технический паспорт продукта

COMPROS EP 100

Масло компрессорное

Описание

Усовершенствованная формула масел COMPROS EP 100 содержит высокоэффективную комбинацию высококачественных базовых парафиновых масел и передовых присадок, призванных обеспечить предельную надежность и высокую стойкость к окислению, защиту от коррозии, а также, благодаря высокостабильной стойкости к окислению, защиту от коррозии, а благодаря передовой технологии предотвращать образование отложений на поршнях и клапанах.

Преимущества

- Превосходная  стойкость к окислению даже при высоких температурах.

- Защищает клапаны и подшипники от шлама и кислотных продуктов окисления.

Спецификации

DIN 51 506 VDL

Типовые характеристики

| Показатель Метод |  | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO |  |  | 100 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 889 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 100 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 11,1 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 96 |
| Температура застывания | D 6892 | °C | -24 |
| Температура вспышки | D 92 | °C | 220 |

Применение

Рекомендуется для использования в одно- и многоступенчатых поршневых компрессорах, в одно- и многоступенчатых турбокомпрессорах и в маслозаполненных винтовых компрессорах, работающих при высоких давлениях до 1000 бар и высоких температурах, может использоваться и как теплоноситель.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk