Технический паспорт продукта

COMPROS EP 150

Масло компрессорное

Описание

Усовершенствованная формула масел COMPROS EP 150 содержит высокоэффективную комбинацию высококачественных базовых парафиновых масел и передовых присадок, призванных обеспечить предельную надежность и высокую стойкость к окислению, защиту от коррозии, а также, благодаря высокостабильной стойкости к окислению, защиту от коррозии, а благодаря передовой технологии предотвращать образование отложений на поршнях и клапанах.

Преимущества

- Превосходная  стойкость к окислению даже при высоких температурах.

- Защищает клапаны и подшипники от шлама и кислотных продуктов окисления.

Спецификации

DIN 51 506 VDL

Типовые характеристики

| Показатель Метод |  | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO |  |  | 150 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 894 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 150 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 14.6 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 97 |
| Температура застывания | D 6892 | °C | --12 |
| Температура вспышки | D 92 | °C | 279 |
| TAN | D 664 | g KOH/kg | 0.08 |

Применение

Рекомендуется для использования в одно- и многоступенчатых поршневых компрессорах, в одно- и многоступенчатых турбокомпрессорах и в маслозаполненных винтовых компрессорах, работающих при высоких давлениях до 1000 бар и высоких температурах, возможно, также как теплоноситель.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk