Технический паспорт продукта

COMPROS EP 46

Масло компрессорное

Описание

COMPROS EP 46 Масло обеспечивает превосходную производитеьность и защиту оборудования в условиях высоких температур и крайне высоких давлений. Этот сверхвысокоэффективный смазочный материла обеспечивает беспрепятственную, высокоэкономичную работу стационарных маслозаполненных ротационных винтовых компрессоров.

Преимущества:

- Парафиновые базовые масла сверхвысокой степени очистки.

- Превосходная термическая стойкость.

- Исключительная стойкость к окислению.

- Минимальное образование шлама гарантирует чистоту всех механических деталей.

- Устраняет риск воспламенения и взрывов.

- Превосходная стойкость к коррозии.

- Низкая летучесть.

Спецификации

DIN VD-L (согласно нормам DIN 51.506). Окислительный тест PNEUROP (DIN 51352).

Типовые характеристики:

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO |  |  | 46 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 873 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 46 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 6.9 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 102 |
| Температура застывания | D 6892 | °C | -24 |
| Температура вспышки | D 92 | °C | 216 |
| TAN | D 664 | g KOH/kg | 0.08 |

Применение

Маслозаполненные ротационные винтовые компрессоры.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk