Технический паспорт продукта

COMPROS K 100

Масло компрессорное

Описание

Минеральное масло с улучшенной термической и окислительной стойкостью, с благоприятными низкотемпературными характеристиками и хорошими деэмульгирующими свойствами. Используется прежде всего для смазки воздушных и газовых поршневых компрессоров, а также для заполнения некоторых промышленных редукторов, может использоваться и как теплоноситель.

Спецификации

DIN VBL (согласно нормам DIN 51.506).

Типовые характеристики:

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO |  |  | 100 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 873 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 100 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 11.5 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 95 |
| Температура застывания | D 6892 | °C | -21 |
| Температура вспышки | D 92 | °C | 250 |

Применение

Для смазки компрессоров с температурой на выходе до 160˚C.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk