Технический паспорт продукта

DENSUS HM 15W-40

Минеральное моторное масло Описание

DENSUS HM 15W-40 – особое моторное масло высшего класса для всех легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, оборудованного бензиновыми или дизельными двигателями. Больше подходит для автомобилей с большим пробегом.

Преимущества

- Очень высокая устойчивость к окислению, предотвращает образование «ЧЕРНОГО ШЛАМА».

- Низкое содержание сульфатной золы.

- Позволяет увеличить интервалы между заменами.

- Превосходные очищающие и диспергирующие свойства.

- Хорошие противоизносные свойства.

Спецификации

API	SG/CD	MB	226.5

MIL	MIL-L-46152 E	CCMC	G4/D2

Типовые характеристики

| Показатель |  | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  |  | 15W-40 |
| Плотность при 15°C |  | D 4052 | кг/м3 | 885 |
| Вязкость при -20°C |  | D 5293 | сП | 6400 |
| Вязкость при -15°C |  | D 5293 | сП | - |
| Вязкость при 40°C |  | D 445 | сСт | 103 |
| Вязкость при 100°C |  | D 445 | сСт | 13,9 |
| Индекс вязкости |  | D 2270 |  | 136 |
| Точка застывания |  | D 6892 | °C | -33 |
| Щелочное число |  | D 2896 | г KOH/кг | 5,3 |
| Температура вспышки COC |  | D 92 | °C | 216 |
| Сульфатная зола |  | D 874 | вес. % | 1,2 |

Применение

- Масло для смазки легких дизельных двигателей, с турбонаддувом или без.

- Масло для всех автомобилей, бензиновых или дизельных.

- Это масло отвечает новейшим спецификациям CCMC.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk