Технический паспорт продукта

DENSUS HM 5W-40

Синтетическое моторное масло Описание

DENSUS HM 5W-40 высококачественное моторное масло последнего поколения, специально разработанное, чтобы отвечать жестким требованиям производителей и составленное из нетрадиционных базовых масел  и высококачественных присадок. Это обеспечивает отличную текучесть при низких температурах, очень низкое сопротивление при запуске, исключительный индекс вязкости и очень высокую температурную стабильность.

Преимущества

- Отличная текучесть при низких температурах.

- Очень низкое сопротивление при запуске.

- Исключительный индекс вязкости.

- Очень высокая температурная стабильность.

Спецификации

API	SM,SL/CF

ACEA	A3/B3-04

VW	502.00 / 505.00

MB	229.3

PORSCHE

BMW	Longlife 98

OPEL	GM-LL-B-025

RENAULT	RN 0710

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 5W-40 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 856 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 86 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 14,4 |
| Вязкость при -30°C | D 5293 | сП | 5800 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 175 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -42 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 9,6 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 220 |
| Потери от испарения | NOACK | вес. % | 10,0 |
| Сульфатная зола | D 874 | вес. % | 1,0 |

Применение

- Для 4-тактных бензиновых двигателей, многоклапанных, турбонаддув.

- Для 4-тактных дизельных двигателей, c турбонаддувом и без.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk