Технический паспорт продукта

DENSUS HP 10W-40

Полусинтетическое моторное масло

Описание

DENSUS HP 10W-40 – современное, полусинтетическое многоцелевое моторное масло последнего поколения, специально разработанное для смазки всех 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

Преимущества

- Отличная текучесть при низких температурах благодаря использованию высокотехнологичных компонентов.

- Очень низкая зольность.

- Стабильная вязкость при высокой температуре.

- Очень высокая стойкость к деградации.

- Малые потери масла от испарения.

Спецификации

API	SL/CF

ACEA	A3/B3-04

Типовые характеристики

VW	500.00/505.00

MB	229.1

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 10W-40 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 877 |
| Вязкость при -25°C | D 5293 | сП | 6800 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 95 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 13,9 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 146 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -39 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 7,6 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 220 |
| Сульфатная зола | D 874 | вес. % | 0,95 |
| Потери от испарения | NOACK | вес. % | 10,9 |

Применение

- Для 4-тактных дизельных двигателей, c турбонаддувом и без.

- Для 4-тактных бензиновых двигателей.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk