Технический паспорт продукта

DENSUS HP 15W-40

Минеральное моторное масло

Описание

DENSUS HP 15W-40 – универсальное моторное масло, подходящее для всех 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей.

Преимущества

- Очень высокая устойчивость к окислению и образованию нагара на поршнях.

- Высокие очищающие и диспергирующие свойства.

- Высокая нейтрализующая способность.

- Высокая стойкость.

- Высокая смазочная способность.

- Очень широкая сфера приложения.

- Низкие потери от испарения.

Спецификации

API	SJ/CG-4, CF

ACEA	A3-98

B3-98

B4-98

E2-96 - Issue 2

Типовые характеристики

MB	228.1, 229.1

MAN	271

ALLISON	C4

CAT	TO-2

VOLVO	VDS

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 15W-40 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 882 |
| Вязкость при -20°C | D 5293 | сП | 6600 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 107 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 14,0 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 136 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -30 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 6,9 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 228 |
| Сульфатная зола | D 874 | вес. % | 1,05 |
| Потери от испарения | NOACK | вес. % | 13,0 |

Применение

DENSUS HP 15W-40 – универсальное моторное масло для использования в высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателях, используемых как на тяжелых дорожных (содержание серы в топливе менее 0,05%) и внедорожных (содержание серы в топливе менее 0,5%) условиях. Эти масла особенно эффективны в двигателях, отвечающих стандартам по эмиссии 1994 г.

Эти масла могут использоваться во всех бензиновых двигателях в строгом соответствии с рекомендациями по обслуживанию.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk