Технический паспорт продукта

DENSUS HP 15W-50

Полусинтетическое моторное масло Описание

DENSUS HP 15W-50 – многоцелевое высококачественное полусинтетическое масло. По сравнению с минеральными маслами отличается высокой стойкостью к перепадам темперетуры и деградации. Его обновленный состав обеспечивает оптимальную чистоту двигателя в любых условиях. Это масло защищает катализатора и двигатель.

Преимущества

- Очень высокая устойчивость к окислению и образованию нагара на поршнях.

- Высокие очищающие и диспергирующие свойства.

- Высокая нейтрализующая способность.

- Высокая стойкость.

- Высокая смазочная способность.

- Очень широкая сфера приложения.

- Низкие потери от испарения.

Спецификации

API	SL/CF

ACEA	A3-02/B3-98#2

MB	229.1

VW	501.01/505.00 (level)

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 15W-50 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 880 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 134 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 18,0 |
| Вязкость при -20°C | D 5293 | сП | 6600 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 150 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 225 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -39 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 7,5 |
| Потери от испарения | NOACK | Вес. % | 12,8 |
| Сульфатная зола | D 874 | Вес. % | 1,0 |

Применение

DENSUS HP 15W-50 специально разработано для смазки всех 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, отвечает всем новейшим требованиям автопроизводителей.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk