Технический паспорт продукта

DENSUS HP 5W-30

Синтетическое моторное масло

Описание

DENSUS HP 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло последнего поколения для смазки всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом, обеспечивающее экономию топлива.

Преимущества

- Отличная текучесть при низких температурах.

- Очень низкое сопротивление при запуске.

- Исключительный индекс вязкости.

- Очень высокая температурная стабильность.

- Формула обеспечивает экономию топлива.

Спецификации

API	SL/CF

ACEA	A3-02/B3-98#2/B4-02

VW	502.00 / 505.00

MB	229.3

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 5W-30 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 853 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 72 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 11,9 |
| Вязкость при -30°C | D 5293 | сП | 5500 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 162 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -39 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 10 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 214 |
| Потери от испарения | NOACK | вес. % | 9,0 |
| Сульфатная зола | D 874 | вес. % | 1,0 |

Применение

- Для 4-тактных бензиновых двигателей, многоклапанных, турбонаддув.

- Для 4-тактных дизельных двигателей, c турбонаддувом и без.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk