Технический паспорт продукта

DENSUS LPG 10W-40

Полусинтетическое моторное масло

Описание

DENSUS LPG 10W-40 – особое полусинтетическое моторное масло высшего класса для всех легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, оборудованного бензиновыми или дизельными двигателями. Больше всего подходит дла автомобилей с пробегом с газовыми двигателями.

Преимущества

- Очень высокая устойчивость к окислению, предотвращает образование «ЧЕРНОГО ШЛАМА».

- Низкое содержание сульфатной золы.

- Позволяет увеличить интервалы между заменами.

- Превосходные очищающие и диспергирующие свойства.

- Хорошие противоизносные свойства.

Спецификации

ACEA	A3-02/B3-98

API	SH/CF

MB	226.5

CCMC	G4/D2

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 10W-40 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 878 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 98,3 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 15,2 |
| Вязкость при -25°C | D 5293 | сП | 6300 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 147 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -36 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 7,6 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 220 |
| Потери от испарения | NOACK | вес. % | 8,6 |
| Сульфатная зола | D 874 | вес. % | 0,95 |

Применение

- Масло для смазки легких дизельных двигателей, с турбонаддувом или без.

- Масло для всех автомобилей, бензиновых или дизельных.

- Это масло отвечает новейшим спецификациям CCMC.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk