Технический паспорт продукта

ELATUS C/P 5W-30

Синтетическое моторное масло

Описание

ELATUS C/P 5W-30 – маловязкое синтетическое моторное масло последнего поколения для смазки всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оборудованных системами дожигания выхлопа. Малозольная ("MID SAPS") формула защищает двигатель и катализатор системы выхлопа. Отвечает специальным требованиям к моторным маслам CITROEN и PEUGEOT.

Преимущества

- Повышенная экономия топлива

- Отличная текучесть при низких температурах.

- Очень низкое сопротивление при запуске.

- Позволяет увеличить интервалы между заменами.

- Малозольная формула.

Спецификации

API	SM/CF, SL, SJ

ACEA	A1/B1-04, A5/B5-04, C2-08

RENAULT       RN 0700

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 5W-30 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 850 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 57 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 10,1 |
| Вязкость при -30°C | D 5293 | сП | 4700 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 170 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -39 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 7,9 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 214 |
| Потери от испарения | NOACK | вес. % | 10,9 |
| Сульфатная зола | D 874 | вес. % | 0,8 |
| HTHS | D 4741 | сП | 3.0 |

Применение

Для бензиновых и дизельных легковых автомобилей, отвечающих стандарту Euro 4 и требующим маловязких масел (ACEA C2).

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk