Технический паспорт продукта

ELATUS F9 5W-30

Синтетическое моторное масло

Описание

ELATUS F9 5W-30 – моторное масло класса mid-SAPS, специально разработанное, чтобы отвечать требованиям спецификации Ford WSS-M2C-913-C.

Это масло заменяет отвечающие спецификации M2C-913-A/B.

Преимущества

- Значительно улучшенные смазочные свойства.

- Улучшенные свойства по защите от «черного шлама».

- Обеспечивает экономию топлива (>3%).

- Подходит для автомобилей с дизельными противосажевыми фильтрами.

Спецификации

ACEA	A5/B5-08

FORD	WSS-M2C-913-C

Типовые характеристики

| Показатель | Метод |  | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  |  | 5W-30 |
| Density by 15°C |  | D 4052 | кг/м3 | 852 |
| Вязкость при 40°C |  | D 445 | сСт | 52,0 |
| Вязкость при 100°C |  | D 445 | сСт | 9,6 |
| Индекс вязкости |  | D 2270 |  | 172 |
| Щелочное число |  | D 2896 | г KOH/кг | 8,5 |
| Сульфатная зола |  | D 874 | вес. % | 0,8 |

Применение

ELATUS F9 5W-30 предписывается для всех моделей Ford (бензиновых и дизельных) с 2009 года, за исключением моделей, оборудованных насос-форсунками (Galaxy I и II) и Ford KA (дизельные и бензиновые 2009 г.).

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk