Технический паспорт продукта

ELATUS FO 5W-30

Синтетическое моторное масло Описание

ELATUS FO 5W-30 – синтетическое моторное масло, отвечающее специфическим требованиям конструкторов Ford. Использование специально подобранных присадок обеспечивает превосходную чистоту мотора и защищает катализатор системы выхлопа.  Благодаря высокой текучести достигается существенная экономия топлива. Отвечает специальным требованиям спецификации FORD WSS-M2C 913-A и B, спецификации WSS-M2C 912-A.

Преимущества

- Отличная текучесть при низких температурах.

- Смазка сразу после запуска.

- Экономич топлива.

- Очень высокая температурная стабильность.

- Снижает износ и образование шлама.

Спецификации

API	SJ

ILSAC	GF-2

ACEA	A1-98/B1-98

FORD	WSS-M2C 913-A and B

WSS-M2C 912-A

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 5W-30 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 855 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 56 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 10,0 |
| Вязкость при -30°C | D 5293 | сП | 4750 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 167 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -39 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 10,4 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 230 |
| Viscosity HT/HS |  | сП | 3,0 |

Применение

ELATUS FO 5W-30 специально разработано для смазки современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом, обеспечивающее экономию топлива.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk