Технический паспорт продукта

ELATUS HP 0W-20

Полностью синтетическое моторное масло

Описание

ELATUS HP 0W-20 – полностью синтетическое моторное масло последнего поколения, для смазки всех бензиновых и дизельных двигателей.

Преимущества

- Отличная текучесть при низких температурах.

- Смазка сразу после запуска.

- Экономич топлива.

- Очень высокая температурная стабильность.

- Снижает износ и образование шлама.

Спецификации

API	SL/CF, SM

ACEA	A3/B4

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 0W-20 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 849 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 43,4 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 7,93 |
| Вязкость при -35°C | D 5293 | сП | 6180 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 156 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 220 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -51°C |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 9,6 |

Применение

- Для 4-тактных бензиновых двигателей, многоклапанных, турбонаддув.

- Для 4-тактных дизельных двигателей, c турбонаддувом и без.

- Всегда сверяйтесь с требованиями конструкторов.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk