Технический паспорт продукта

ELATUS HP 0W-40

Полностью синтетическое моторное масло Описание

ELATUS HP 0W-40 – полностью синтетическое моторное масло последнего поколения, для смазки всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

Преимущества

- Отличная текучесть при низких температурах.

- Смазка сразу после запуска.

- Экономич топлива.

- Очень высокая температурная стабильность.

- Снижает износ и образование шлама.

Спецификации

API	SL/CF

ACEA	A3-98/B3-98/B4-98

VW	502.00, 505.00, 503.01

MB	229.3

BMW	Longlife

PORSCHE	GL

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 0W-40 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 858 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 78 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 13,7 |
| Вязкость при -35°C | D 5293 | сП | 5700 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 181 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 216 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -57 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 10,6 |
| Сульфатная зола | D 874 | вес. % | 1,1 |
| Volatility | NOACK | вес. % | 8,5 |

Применение

- Для 4-тактных бензиновых двигателей, многоклапанных, турбонаддув.

- Для 4-тактных дизельных двигателей, c турбонаддувом и без.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk