Технический паспорт продукта

ELATUS HP 10W-40

Моторное масло на синтетической основе Описание

ELATUS HP 10W-40 – улучшенное моторное масло на синтетической основе, специально разработанное для смазки всех 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей, в т. ч. дизельных двигателей с прямым впрыском, включая Common Rail, HDI, CDI, и т. д.

Преимущества

- Высокая текучесть при низких температурах благодаря использованию компонентов очень высокого качества.

- Очень низкая зольность.

- Очень стабильная вязкость при высокой температуре.

- Очень высокая стойкость к деградации.

- Малые потери масла от испарения.

Спецификации

API	SL/CF	VW        505.00

ACEA        A3/B3/B4-04	MB        229.1

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 10W-40 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 879 |
| Вязкость при -25°C | D 5293 | сП | 6000 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 97 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 14,1 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 150 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -39 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 7,9 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 220 |
| Сульфатная зола | D 874 | Вес. % | 1,0 |
| Потери от испарения | NOACK | Вес. % | 12,8 |

Применение

>   Для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также с прямым впрыском.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk