Технический паспорт продукта

ELATUS HP 5W-40

Синтетическое моторное масло

Описание

ELATUS HP 5W-40 – смазочное масло на синтетической основе. Благодаря использованию новейших технологий это моторное масло обеспечивает отличную работу современных дизельных и бензиновых двигателей, а также защищает катализаторы выхлопной системы.

Преимущества

- Превосходная стойкость к окислению.

- Очень низкое сопротивление при запуске.

- Позволяет увеличить интервалы между заменами.

- Очень высокая температурная стабильность.

- Низкие уровни сульфатной золы, серы и фосфора.

Спецификации

API	SM/CF

ACEA	A3/B4-04 / C3-08

VW	505.01, 502.00 / 505.00 (2005)

FORD	WSS-M2C 917-A

Типовые характеристики

MB	229.31 / 229.51

BMW	LONGLIFE -04

PORSCHE

RENAULT	RN 0700,   RN 0710

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 5W-40 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | Кг/м3 | 851 |
| Вязкость при -30°C | D 5293 | сП | 5970 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 84,7 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 13,9 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 170 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 235 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -39 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 7,5 |
| Потери от испарения | NOACK | Вес. % | 8,3 |
| Сульфатная зола | D 874 | Вес. % | 0,8 |

Применение

ELATUS HP 5W-40 подходит для двигателей большинства легковых автомобилей, отвечающих стандарту Euro 4.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk