Технический паспорт продукта

ELATUS MA 5W-30

Синтетическое моторное масло Описание

ELATUS MA 5W-30 – синтетическое, снижающее расход топлива "low SAPS" моторное масло для бензиновых и газовых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без. Отвечает специальным требованиям MAZDA SERVICE FILL.

Преимущества

- Обеспечивает экономию топлива.

- Снижает содержание вредных веществ в выхлопе.

- Гарантирует быстрый холодный запуск, даже при –30°C.

- Превосходная текучеть даже при очень высоких рабочих температурах и скоростях.

- Чрезвычайно хорошо подходит для автомобилей с катализаторами и сажевыми фильтрами.

Спецификации

ACEA	A1/B1-04

A5/B5-04

C1-07
JASO 2005	DL-1

MAZDA	Service Fill

RENAULT	RN 0700

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 5W-30 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 848 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 50 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 9,45 |
| Вязкость при -30°C | D 5293 | сП | 4200 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 170 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 226 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -36 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 5,9 |
| Сульфатная зола | D 874 | вес. % | 0,5 |
| HTHS Вязкость при 150°C | CEC L-36-A-90 | мПа/с | 2,9 |

Применение

ELATUS MA 5W-30 специально разработано для бензиновых и дизельных двигателях последнего поколения (Euro 4) с сажевыми фильтрами (DPF), требующее маловязкого HTHS масла.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk