Технический паспорт продукта

ELATUS MB 5W-30

Синтетическое моторное масло

Описание

ELATUS MB 5W-30 – синтетическое "mid-SAPS" моторное масло последнего поколения, специально разработанное для смазки бензиновых и дизельных двигателей, отвечающих стандарту Euro 4 , оборудованных такими дожигателями выхлопных газов, как дизельные сажевые фильтры (DPF). Полностью обратно совместимо с двигателями предыдущих поколений (Euro 1, 2 или 3). Отвечает специальным требованиям спецификации  MB 229.51.

Преимущества

- Превосходная стойкость к окислению.

- Очень низкое сопротивление при запуске.

- Позволяет увеличить интервалы между заменами.

- Очень высокая температурная стабильность.

- Низкие уровни сульфатной золы, серы и фосфора.

Спецификации

API	SM (SL, SJ)/CF

ACEA	A3-04/B3-04/B4-04, C3-04

VW	502.00 / 505.00

MB	229.51, 229.31

BMW	LL-04

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 5W-30 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 848 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 74,3 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 12,4 |
| Вязкость при -30°C | D 5293 | сП | 6060 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 166 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -39 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 7,8 |
| HT/HS viscosity | D 4741 | сП | 3,6 |
| Потери от испарения | NOACK | вес. % | 7,9 |
| Сульфатная зола | D 874 | вес. % | 0,8 |

Применение

- Для 4-тактных бензиновых двигателей, многоклапанных, турбонаддув.

- Для 4-тактных дизельных двигателей, c турбонаддувом и без.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk