Технический паспорт продукта

ELATUS RE 5W-30

Синтетическое моторное масло

Описание

ELATUS RE 5W-30 – синтетическое, обеспечивающее экономию топлива "low SAPS" моторное масло для бензиновых и газовых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без. Отвечает специальным требованиям спецификации  RENAULT RN 0720.

Преимущества

- Обеспечивает экономию топлива.

- Гарантирует быстрый холодный запуск.

- Превосходная текучесть даже при очень высоких рабочих температурах и скоростях.

- Чрезвычайно хорошо подходит для автомобилей с катализаторами и сажевыми фильтрами.

- Позволяет увеличить интервал между заменами.

- Хорошие очищающие и диспергирующие свойства.

- Очень хорошо предотвращает износ, коррозию и пенообразование.

Спецификации

ACEA	C4-07

RENAULT	RN 0720

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 5W-30 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 854 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 68 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 11,7 |
| Вязкость при -30°C | D 5293 | сП | 6300 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 169 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 200 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -39 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 7,2 |
| Сульфатная зола | D 874 | вес. % | 0,5 |

Применение

ELATUS RE 5W-30 специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения (Euro 4) с сажевыми фильтрами (DPF).

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk