Технический паспорт продукта

ELATUS VW 5W-30

Синтетическое моторное масло Описание

ELATUS VW 5W-30 – на 100% синтетическое, обеспечивающее экономию топлива "low SAPS" моторное масло последнего поколения, специально разработанное, чтобы отвечать требованиям "long life III" конструкторов Volkswagen, Audi, Skoda и Seat.

Преимущества

- Снижение стоимости владения благодаря низкому расходу топлива

- Увеличение срока службы систем дожигания выхлопных газов ("low SAPS")

- Экономия топлива благодаря низкой вязкости масла.

- Очень сильная защита от износа. Хорошие смазывающие свойства при холодном запуске.

- Очень хорошие очищающие и диспергирующие свойства.

Спецификации

Отвечает нормам VW 504.00 and 507.00. Эти нормы превосходят почти все предыдущие спецификации: 502.00 / 503.00 / 503.01 / 505.00 / 506.00 and 506.01.

ACEA	A3/B4 and C3

MB	229.51

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 5W-30 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 849 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 70 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 11.5 |
| Вязкость при -30°C | D 5293 | сП | 5600 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 159 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 230 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -39 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 5.8 |
| Сульфатная зола | D 874 | % | 0.6 |

Применение

>	Это масло может использоваться во всех автомобиля с увеличенными интервалами между заменами масла, кроме V10 TDI и 5-цилиндровых двигателей 2,5 TDI.

>	Первое поколоение двигателей с насос-форсунками должно использовать спецификацию 505.01.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk