Технический паспорт продукта

FORTIS FSLDS 10W-40

Минеральное моторное масло

Описание

FORTIS FSLDS 10W-40 – синтетическое моторное масло с увеличенным интервалом между заменами, отвечающее самым жестким требованиям ведущих европейских производителей большегрузного транспорта. Его тщательно подобранный состав гарантирует высочайшую степень чистоты двигателя.

Спецификации

API	CF

ACEA	E4-99 # 3 E7-4

MB	228.5

MAN	M 3277

RVI	RLD, RLD-2, RXD, RD-2

VOLVO	VDS-3

MTU	Oil Type 3

CUMMINS	CES 20072

DAF	Extended drain

SCANIA	LDF-2

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 10W-40 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 867 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 86 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 13.1 |
| Вязкость при -25°C | D 5293 | сП | 5900 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 153 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 243 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -42 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 16.1 |
| Сульфатная зола | D 874 | вес. % | 1,9 |

Применение

Для дизельных двигателей с турбонаддувом при всех условиях обслуживания и в любое время года.

Высокая концентрация активных присадок позволяет увеличить интервалы между заменами масла в соответствии с рекомендациями производителя. Из-за высокой зольности для бензиновых двигателей это масло не подходит.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk