Технический паспорт продукта

FORTIS FSOP 5W-30

Синтетическое моторное масло

Описание

FORTIS FSOP 5W-30 – полностью синтетическое Ultra High Performance Diesel (UHPD) моторное масло, отвечающее самым жестким требованиям большегрузного транспорта.Благодаря синтетической основе масло демонстрирует исключительно высокий индекс вязкости и обеспечивает оптимальную защиту от износа и деградации.

Спецификации

API	CF	MTU	Type 3

MB	228.5	MACK	EOM+

MAN	M 3277	CUMMINS	CES 20077/76/72/71

ACEA	E4-99#3, E5-02, E7-04	SCANIA	LDF

VOLVO	VDS-3	RENAULT	RXD

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 5W-30 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 860 |
| Вязкость при -30 | D 5293 | сП | 5450 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 72,4 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 12 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 162 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 220 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -45 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 15,9 |
| Сульфатная зола | D 874 | вес. % | 1,9 |

Применение

FORTIS FSOP 5W-30 предназначено для корпоративных парков, стремящихся использовать самые передовые технологии смазки, чтобы удовлетворить жестким требованиям по эмиссии дизельных двигателей, предписанным в Европе стандартом EURO-3. Из-за высокой очищающей активности для бензиновых двигателей это масло не подходит.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@ b-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk