Технический паспорт продукта

FORTIS MG 30

Специальное моторное масло

Описание

FORTIS MG 30 очищающее моторное масло высшего качества, изготовленное из отобранных парафиновых базовых масел и специальных присадок.

Преимущества

- Очищающее.

- Хорошая стойкость к окислению.

- Хорошая защита от коррозии.

- Противоизносное.

Спецификации

API	CC/SC

MIL	MIL-L-2104 B

CCMC	D1

FORD	M2C-101-A

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 30 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 884 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 90 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 10,4 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 97 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -18 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 3,4 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 235 |
| Сульфатная зола | D 874 | вес. % | 0,5 |

Применение

- Для дизельных двигателей с естественным всасываением.

- Для бензиновых двигателей, требующих класса API SC.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk