Технический паспорт продукта

FORTIS MIE9 15W-40

Минеральное моторное масло Описание

FORTIS MIE9 15W-40 – “low SAPS” моторное масло, приготовленное из специально отобранных высококачественных базовых масел и специальных присадок, отвечающих жестким требованиям по эмиссии стандартов Euro V и американского EPA 07.

Спецификации

SAE	15W-40

RENAULT TRUCKS	RLD-3

MACK	EO-O PP-07

CUMMINS	CES 20081

CATERPILLAR	ECF-2, ECF-3

DDC	93K218

GLOBAL	DHD-1

JASO	DH-1, 2

API	CJ-4, CI-4+, CI-4, SM/CF

ACEA	E7-04 Issue 2, E9-08 (pending)

MB	228.31

MAN	M 3275

VOLVO	VDS-4

MTU	Type 2

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 15W-40 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 870 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 13,8 |
| Вязкость при -20°C | D 5293 | сП | 6400 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 139 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 225 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -36 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 8,0 |
| Сульфатная зола | D 874 | вес. % | 1,0 |

Применение

>	Подходит для всех четырехтактных дизельных двигателей грузовиков, с катализатором (например, SCR) или без или сажевыми фильтрами.

- Отвечает требованиям большинства европейских и американских производителей двигателей.

- Может использоваться и в более старых двигателях (Euro III и IV).

- Исключительная защита против износа и шлама.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk