Технический паспорт продукта

FORTIS PSLD 10W-40

Полусинтетическое моторное масло Описание

FORTIS PSLD 10W-40 – полусинтетическое Ultra High Performance Diesel (UHPD) моторное масло, отвечающее самым жестким стандартам, принятым для большегрузного транспорта.

Спецификации

API	CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, SL/CF

ACEA	E4-99#3, E5-02, E7-04

MB	229.1, 228.5

MAN	M 3275, M 3277 low ash

VOLVO	VDS-2

MACK	EO-M Plus

RENAULT	RXD

MTU	Type 3

CAT	ECF 1a

CUMMINS	CES 20076, 20077

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 10W-40 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 873 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 101 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 13,5 |
| Вязкость при -25°C | D 5293 | сП | 6100 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 133 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 220 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -36 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 12.2 |
| Сульфатная зола | D 874 | вес. % | 1,4 |
| Потери от испарения | NOACK | вес. % | 12.5 |

Применение

FORTIS PSLD 10W-40 предназначено для корпоративных парков, стремящихся использовать самые передовые технологии смазки, чтобы удовлетворить все более жесткие требования по эмиссии дизельных двигателей, предписанные в Европе. Это масло отвечает требованиям большинства важных европейских и американских спецификаций.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk