Технический паспорт продукта

FORTIS PSSD 10W-40

Полусинтетическое моторное масло

Описание

FORTIS PSSD 10W-40 – универсальное моторное масло, отвечающее требованиям новейших спецификаций европейских и американских конструкторов мощных дизельных двигателей.

Спецификации

SAE	10W-40

VOLVO	VDS-2, VDS-3

MACK	EO-M Plus

EO-N Premium Plus
CUMMINS	CES 20076/7/8

RENAULT	RLD, RLD-2

GLOBAL	DHD-1

API	SL/CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF

ACEA	A3-02, B3-98#2, B4-02

E5-02, E7-04

MB	228.3

MAN	M 3275

MTU	Type 2

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 10W-40 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 875 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 92 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 13,8 |
| Вязкость при -25°C | D 5293 | сП | 6800 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 150 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 227 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -39 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 10,7 |
| Сульфатная зола | D 874 | massa % | 1,33 |

Применение

- Подходит для двигателей с низкой эмиссией (Euro 2, Euro 3 и некоторые Euro 4).

- Отличная защита от отложений в двигателе и каналах турбокомпрессора.

- Улучшенная защита от износа клапанного механизма.

- Обеспечивает очень долгие интервалы между заменами масла.

- Не подходит для двигателей Euro 4 с сажевыми фильтрами.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk