Технический паспорт продукта

FORTIS UMD 20W-50

Минеральное моторное масло

Описание

FORTIS UMD 20W-50 – многоцелевое масло, специально разработанное для смазки дизельных двигателей с турбонаддувом или естественным всасываением, а также для всех бензиновых двигателей в любых режимах эксплуатации.

Преимущества

- Всесезонное масло.

- Благодаря низкой зольности это масло рекомендовано для всех бензиновых и дизельных двигателей легкового и грузового транспорта.

>	Высокая стойкость к деградации.

Спецификации

API	SF/CE

MIL	MIL-L-2104 C

MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B

FORD	M2C-121C

CCMC	G2/D4/PD2

MB	227.1

ACEA	E1

MAN	271

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс |  |  | 20W-50 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 890 |
| Плотность при -25°C | D 5293 | сП | - |
| Вязкость при -20°C | D 5293 | сП | - |
| Вязкость при -15°C | D 5293 | сП | 7000 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 152 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 17,4 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 125 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -24 |
| Щелочное число | D 2896 | г KOH/кг | 11,2 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 230 |
| Сульфатная зола | D 874 | вес % | 1,4 |

Применение

Это масло особо рекомендуется для смазки дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилей, внедорожного оборудования, корпоративных парков и транспортных компаний.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk