Технический паспорт продукта

GEARUS UEP 85W-140

Масло трансмиссионное

Описание

GEARUS UEP 85W-140 – масло для коробок передач, механических трансмиссий, задних мостов, раздаточных коробок и т. д.

Преимущества

- Естественно высокий индекс вязкости.

- Низкая точка застывания.

- Очень хорошая стойкость к окислению.

- Длительный срок службы.

Спецификации

API GL 5, MIL-L-2105 C and D

ZF TE-ML	05A, 07A, 12E, 16C,

17B, 19B, 16D

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс API |  |  | GL 5 |
| Класс SAE |  |  | 85W-140 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 908 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 367 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 26,1 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 95 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -15 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 215 |
| Коррозия меди | D 130 |  | 1B |

Применение

Это трансмиссионное масло с высокой стойкостью к ударным нагрузкам, работающее в суровых условиях при больших ускорениях, большой мощности и высоком крутящем моменте при низкой скорости. Рекомендуется для всех гипоидных передач, а также может использоваться для конических, сприальных, червячных передач и большинства коробок передач.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk