[image: image1.jpg]@ TB Lubricants




Технический паспорт продукта
GEARUS UMEP 80W-90
Масло трансмиссионное 
Описание
GEARUS UMEP 80W-90 – масло для коробок передач, механических трансмиссий, задних мостов, раздаточных коробок и т. д.
Преимущества
· Естественно высокий индекс вязкости.

· Низкая точка застывания.

· Очень хорошая стойкость к окислению.

· Длительный срок службы.

Спецификации
API GL 4, MIL-L-2105
ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16C, 17B,
19B
Типовые характеристики
	Показатель
	Метод
	Ед. изм.
	Среднее значение

	Класс API
	
	
	GL 4

	Класс SAE
	
	
	80W-90


	Плотность при 15°C
	D 4052
	кг/м3
	892

	Вязкость при 40°C
	D 445
	сСт
	148

	Вязкость при 100°C
	D 445
	сСт
	14,7

	Индекс вязкости
	D 2270
	
	98

	Точка застывания
	D 6892
	°C
	-30

	Температура вспышки COC
	D 92
	°C
	224

	Коррозия меди
	D 130
	
	1A


Применение
Трансмиссионное масло с умеренной стойкостью к ударным нагрузкам.  Специально разработано для предотвращения коррозии сплавов меди. Применяется для смазки коробок передач с синхронизацией, раздаточных коробок, конических передач и большинства задних мостов (некоторые из задних мостов нуждаются в предварительной смазке маслом типа GL 5).
Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.
Triangle Business Ltd.
Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk
www.tb-oil.co.uk
