Технический паспорт продукта

GEARUS UMEP 80W

Масло трансмиссионное

Описание

GEARUS UMEP 80W – масло для коробок передач, механических трансмиссий, задних мостов, раздаточных коробок и т. д.

Преимущества

- Естественно высокий индекс вязкости.

- Низкая точка застывания.

- Очень хорошая стойкость к окислению.

- Длительный срок службы.

Спецификации

API GL 4, MIL-L-2105

ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16C, 17B, 19B

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс API |  |  | GL 4 |
| Класс SAE |  |  | 80W |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 883 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 70 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 9,2 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 107 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -33 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 195 |
| Коррозия меди | D 130 |  | 1A |

Применение

Трансмиссионное масло с умеренной стойкостью к ударным нагрузкам.  Специально разработано для предотвращения коррозии сплавов меди. Применяется для смазки коробок передач с синхронизацией, раздаточных коробок, конических передач и большинства задних мостов (некоторые задних мостов нуждаются в предварительной смазке маслом типа GL 5).

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk