Технический паспорт продукта

GEARUS UMLS 80W-90

Масло трансмиссионное

Описание

GEARUS UMLS 80W-90 – масло для коробок передач, механических трансмиссий, задних мостов, раздаточных коробок и т. д.

Спецификации

API	GL 5

MIL	MIL-L-2105 C and D

ZF	TE-ML 05

Salisbury

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 80W-90 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 897 |
| Вязкость при -40°C | D 5293 | сП | - |
| Вязкость при -26°C | D 5293 | сП | 130.000 |
| Вязкость при -12°C | D 5293 | сП | - |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 145 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 14,4 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 97 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 210 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -30 |

Применение

Это масло используется во всех гипоидных задних мостах с самоблокирующимся дифференциалом.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@ b-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk