Технический паспорт продукта

GEARUS USHV 75W-90

Масло трансмиссионное

Описание

GEARUS USHV 75W-90 – полусинтетическое  масло для механических трансмиссий.

Преимущества

- Исключительно высокий индекс вязкости.

- Отличная текучесть при низких температурахs.

- Очень длительный срок службы

Спецификации

SAE	75W-90

API	GL 5

MIL	MIL-L-2105 D

| Типовые характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| Класс SAE |  |  | 75W-90 |
|  |  |  | GL 5 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 881 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 81 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 15 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 196 |
| Brookflied вязкость при -40°C | D 2983 | сП | 130.000 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -45 |

Применение

GEARUS USHV 75W-90 – трансмиссионное масло с высокой стойкостью к ударным нагрузкам, специально составленное для предотвращения коррозии сплавов меди. Подходит для современных коробок передач и некоторых задних мостов, особенно если встречаются проблемы с переключением передач при использовании более густых масел.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk