Технический паспорт продукта

GEARUS USLS 75W-140

Масло трансмиссионное

Описание

GEARUS USLS 75W-140 – синтетическое трансмиссионное масло, спектр применения которого может быть весьма широк. Оно составлено из парафиновых базовых масел и присадок на основе серы и фосфора. Благодаря специальному составу особенно хорошо подходит для сильно нагруженных дифференциалов. Очень широкий диапазон вязкости в сочетании со специфическими компонентами обеспечивает идеальную работу в самых сложных условиях. Специальная фрикционная присадка дает этим маслам необходимые свойства для использования в дифференциалах, снабженных механизмом самоблокировки.

Спецификации

SAE 75W-140 LS

API GL 5 (inclusief GL 3 en GL 4) / MT-1

MIL MIL-L-2105, D

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 75W-140 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 856 |
| Вязкость при -40°C | D 5293 | сП | - |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 246 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 31 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 166 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 200 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -45 |

Применение

GEARUS USLS 75W140 рекомендуется для всех компонентов механических трансмиссий (раздаточных коробок, дифференциалов и т. д.) грузового транспорта и полноприводных автомобилей. GEARUS USLS 75W140 может использоваться во всех гипоидных задних мостах с самоблокирующимися дифференциалами.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk