Технический паспорт продукта

GEARUS US 75W-90

Масло трансмиссионное

GEARUS US 75W-90 – полностью синтетическое масло. Благодаря специально подобранному составу заметно улучшает переключение передач при низкой температуре, гарантируя легкое переключение при высокой. Это масло устраняет визг шестерн, продляя срок службы смазки передач.

Спецификации

SAE	75W-90

API	GL 4+

MIL	MIL-L-2105

VW	501.50 (G50)

Типовые характеристики

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 75W-90 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 854 |
| Вязкость при -40°C | D 2983 | сП | 110.000 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 71 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 14,5 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 215 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 200 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -45 |

Применение

GEARUS US 75W-90 специально составлено для коробок передач с интегрированным дифференциалом переднеприводных автомобилей.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk