Технический паспорт продукта

GEARUS XS 75W-90

Масло трансмиссионное

Описание

GEARUS XS 75W-90 – синтетическое трансмиссионное масло, спектр применения которого может быть весьма широк. Благодаря специфическому составу особенно хорошо подходит для коробок передач с синхронизатором, а также для сильно нагруженных дифференциалов. Очень широкий диапазон вязкости в сочетании со специфическими компонентами обеспечивает идеальную работу в самых сложных условиях. Благодаря исключительно высокой температурной стабильности и отличным фрикционным свойствам устраняет проблемы с переключением передач.

Спецификации

SAE      75W-90

API       GL 5 (inclusief GL 3 en GL 4) / MT-1

MIL       MIL-L-2105, B, C, D

MIL-PRF-2105E MB        235.11

Типовые характеристики:

ZF	TE-ML 01,02B,05B,07A,08A,12B,16F,17B

MAN	3343SL

Volvo	97310

Scania	STO 1:0 box

DAF	ZF TE-ML 02 box

| Показатель | Метод | Ед. изм. | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс SAE |  |  | 75W-90 |
| Плотность при 15°C | D 4052 | кг/м3 | 875 |
| Вязкость при -40°C | D 2983 | сП | 90.000 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | сСт | 78,1 |
| Вязкость при 100°C | D 445 | сСт | 15,2 |
| Индекс вязкости | D 2270 |  | 207 |
| Температура вспышки COC | D 92 | °C | 165 |
| Точка застывания | D 6892 | °C | -48 |

Применение

GEARUS XS 75W-90 рекомендуется для всех компонентов механических трансмиссий (коробки передач, раздаточные коробки, дифференциалы и т. д.) грузовых и полноприводных автомобилей.

Мы оставляем за собой право изменить общие характеристики наших продуктов с целью дать клиентам возможность воспользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

Triangle Business Ltd.

Suite 351, 10 Great Russell Street, London WC1B 3BQ, England Tel. +44 (0) 2088 201429, Fax: +44 (0) 2087 115431 E-mail: info@tb-oil.co.uk

www.tb-oil.co.uk